学校地下车库顶板篮球场羽毛球场改造工程施工技术方案

一、工程概况

本项目为学校地下车库顶板上原有绿化场地改造为标准篮球场，配套缓冲区，执行现行国家中小学体育场地相关规范、地下工程防水规范、混凝土结构规范。

二、设计依据

1.08J933-1《体育场地与设施（一）》

2.JGJ/T280-2012《中小学校体育设施技术规程》

3.GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》

4.GB50108-2008《地下工程防水技术规范》

5.GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》

三、施工工艺流程

原有绿化层拆除清理，素土夯实→100mm级配碎石排水层施工→100mm厚C25细石混凝土基层施工→基层养护与伸缩缝处理→丙烯酸面层施工→场地划线→成品养护与验收

四、各构造层施工要求

1.原有绿化层拆除与清理

自上而下人工配合小型机械拆除植被层，使用小型机械夯实素土。

2.原有防水防护与隔离层不可破坏。

3.级配碎石排水层

采用粒径5~40mm连续级配碎石，含泥量≤3%，压碎值≤30%，压实厚度100mm，小型振动夯分层夯实，压实度≥96%，表面平整、无松散、无轮迹，与场地原有排水系统连通。

4.水泥混凝土基层

-材料：C25细石混凝土，骨料粒径≤20mm，配置双向三级钢8@200钢筋网，钢筋保护层厚度≥20mm，钢筋网底面布置；

-施工：连续浇筑，随打随机械提浆压光，表面平整度3m直尺间隙≤3mm，场地横向坡度1.0%~1.5%，纵向坡度≤0.5%；

-养护与伸缩缝：养护不少于7天，按规范设置伸缩缝，间距≤6m，缝宽5~8mm，深度≥1/3板厚，缝内填充聚氨酯弹性填缝胶。

下一道工序施工前混凝土表层必需使用机械打磨平整。

5.丙烯酸面层

环保要求：所有材料符合GB36246-2018强制性国标，有害物质限量达标，提供第三方CMA检测报告；

厚度要求：硬地丙烯酸面层总干膜厚度≥1.5mm，分底涂、中涂、防滑面涂（两遍完成）、罩面清漆分层施工，每道施工待上一道完全干燥后进行；

划线施工：严格按08J933-1国标尺寸定位放线，采用丙烯酸专用白色划线漆，划线宽度50mm，顺直、清晰、无毛刺，尺寸偏差符合规范要求。

五、排水系统

场地设置混凝土排水沟（预制钢筋φ6混凝土篦子，做法如下图），间距≤20m设置集水井，与顶板原有排水系统可靠连通，最终接入市政排水管网，保证场地排水通畅，无积水、无倒灌。

六、成品保护与验收

-成品保护：整体施工完成后，自然养护不少于7天，养护期间严禁任何人员、车辆进入，严禁堆放重物；

-验收：完成结构安全、基层、面层、排水四大模块专项验收，所有资料齐全有效，验收合格后方可投入使用。

- 施工范围（详见图纸），球场建筑面积约1264.43m2（含1个28*15m篮球场，4个13.4*6.1m羽毛球场）。

- 注：在体育场地建设过程中，需协助处理旁边的无人机场地清场，主要是清除表面的树木，平整场地，尽可能少破坏原有草坪。费用另计。