宿舍区园路扩建改造工程施工技术方案

- 工程概况

- 本工程位于学校宿舍区地下车库顶板区域，原有老旧园路破除拆除、新增园路扩建施工混泥土，工程量约40m²。在车库顶板原有绿化及闲置地块新建园区步行道路，施工全过程严禁损伤车库顶板原有防水层、保护层结构，施工遵照《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015、《地下工程防水技术规范》GB50108-2008及市政园路相关现行国家标准，同步配套简易排水构造，完工后满足师生日常步行通行需求。

- 二、设计依据

- 1. GB50108-2008《地下工程防水技术规范》

- 2. GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》

- 3. CJJ1-2008《城镇道路工程施工与质量验收规范》

- 三、整体施工工艺流程

- 绿化破除清运→基底清理整平+素土夯实→100mm级配碎石垫层铺设→布设Φ8@200双向钢筋网片→100mmC25混凝土基层浇筑养护→边角修整、排水细部施工→成品养护竣工验收

- 四、各构造层详细施工要求

- （一）原绿化拆除清理

- 1. 采用人工配合小型破碎机破除原有植被及腐殖土层，所有建筑垃圾、废弃渣土统一装车外运出场。

- 2. 施工严控作业深度，严禁破坏车库顶板原有防水、隔离保护层。

- 3. 清理完成后对路基素土使用小型振动夯全面夯实，清除路基杂草、树根、淤泥等软弱基底。

- （二）级配碎石垫层施工

- 选用5~40mm连续级配碎石，含泥量≤3%，铺设厚度100mm，小型夯机分层碾压夯实，压实度≥96%，垫层表面平顺无坑洼、松散现象，沿路侧边预留排水找坡。

- （三）C25混凝土基层施工

- 1. 原材料采用C25商品混凝土，根据道路宽度按需布设Φ8@200双向钢筋网片，钢筋保护层厚度≥20mm，网片铺设于混凝土底部。

- 2. 混凝土分段连续浇筑，浇筑后机械提浆整平。

- 3. 混凝土保湿养护不少于7天，自流平施工前，砼基面采用机械打磨除尘处理。

- （四）5mm水泥自流平面层施工

- 1. 基层清理打磨完毕，清扫浮灰、油污，涂刷专用界面底漆，底漆干透后进行水泥自流平配料、搅拌。

- 2. 面层完工后表面平整光洁，无起砂、气泡、开裂、起皮缺陷。

五、2处交通划线施工：选用玻璃珠热熔漆划减速带，含量0.113/㎡，顺直、清晰、无毛刺，尺寸偏差符合规范要求，同步配套字体“前方学校，减速慢行”。

- 六、成品保护与验收

- 1.成品保护：全段园路施工结束后整体养护7天以上，养护期间封闭管控，禁止行人踩踏、车辆碾压、堆放建材重物。

- 2.竣工验收：分路基垫层、混凝土基层、自流平面层、附属排水四项分项验收，所有原材料合格证、检测资料、隐蔽验收记录整理齐全，各项指标满足规范要求后方可竣工验收交付使用。

- 附图：

设计图